1.             Support béton

1.1.          Avec isolation

1.1.1.       Avec lestage

1.1.1.1.    Isolation : PIR

1.1.1.1.2. Lestage : dalles sur plots

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur le béton propre, lisse et sec :

1. pare-vapeur fk

2. isolant thermique

3. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm, conforme aux spécifications techniques

4. lestage par un dallage posé sur des plots en matière synthétique.

EXECUTION

1. Les feuilles de polyéthylène de 0,4 mm d’épaisseur, ayant un coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’env. 300 000 (voir spécifications PE1115FR/9107 en annexe), sont posées librement sur le support comme barrière pare-vapeur.
Les bandes de 4 m de large se chevauchent sur une largeur de 10 cm et le joint est recouvert d’une bande autocollante spéciale de 8 cm de large.  Cette bande est également utilisée pour l’exécution des raccords et la fixation éventuelle de la couche pare-vapeur sur le pourtour de la toiture.

2. Les panneaux d’isolant thermique constitués de PIR sont posés sans collage sur toute la surface de la barrière pare-vapeur. La pose des plaques doit s’effectuer de telle sorte qu’une surface plane et fermée soit obtenue.

3. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible

de 1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large permettant une jonction homogène

sont posées sans collage sur toute la surface de l’isolant thermique.

4. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un feutre

synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le producteur de la

feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène non renforcée qui se soude de façon homogène au revêtement réalisé comme

ci-dessus.

5. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips, voir description en annexe, réf. PR65FR/0304.

6. Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le fabricant de la membrane polyisobutylène.

7. Lestage

La toiture est lestée par des dalles posées sur des plots en matière synthétique.

Afin d’éviter le poinçonnement de l’étanchéité, un morceau de feuilles de polyisobutylène est placé sous chaque plot.

REMARQUES

1. Si le support n’est pas suffisamment lisse, une couche d’égalisation constituée par exemple d’un feutre synthétique non tissé est posée librement sur le support avant la pose du pare-vapeur.

2. Si l’humidité relative des locaux sous toiture est supérieure à 60 %, la feuille de polyéthylène - prévue comme barrière pare-vapeur - est remplacée par un bitume armé d’une feuille d’aluminium de

0,1 mm d’épaisseur qui est posé sans collage.
Les bandes se chevauchent sur une largeur de 10 cm et sont soudées entre elles à la flamme molle.

3. Eventuellement, on peut poser librement - en lieu et place d’un morceau de polyisobutylène sous chaque plot - une membrane de protection PIB (voir description SCHFDTFR/1007) sur toute la surface.

4. La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.