2.              Ondergrond zelfdragende, watervaste houten platen

2.1.3.2.     Isolaties: Rotswol

Helling tot 20° (36 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking is samengesteld uit de volgende lagen, aangebracht op de zuivere en gladde houten ondergrond :

1. dampscherm PE 0,4 mm

2. thermische isolatie

3. bitumineus membraan (V3)

4. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een

synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties

UITVOERING

1. Een polyethyleenfolie van 0,4 mm dikte (zie bijgaande specificaties PE1115NL/9107) wordt als dampscherm los op de ondergrond geplaatst.  De 4 m brede banen overlappen elkaar 10 cm en over de naden wordt een speciale zelfklevende band aangebracht van 8 cm breedte.  Deze zelfklevende band wordt eveneens aangewend ter realisatie van de aansluitingen en voor de bevestiging van het dampscherm aan de omtrek van het dak.

2. De thermische isolatie bestaande uit Rotswol wordt los geplaatst op het dampscherm.

De isolatieplaten worden zo geplaatst dat een effen en gesloten oppervlak wordt bekomen.

Vervolgens wordt de thermische isolatie samen met de PE folie van 0,4 mm mechanisch

bevestigd met schroef en verdeelplaatje, en dit volgens de voorschriften van de isolatie-

fabrikant.

3.  Een bitumineus membraan V3 wordt volvlakkig op de isolatie gevlamlast of gekleefd met warm

bitumen 110/30.

4. De polyisobutyleenfoliën van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en

onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene

naadverbinding, worden (± 50 % van de oppervlakte) op het bitumenglasvlies gekleefd door middel van

een koude synthetische lijm geleverd door de fabrikant van de folie.

5.  Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek

bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een

kontaktlijm, geleverd door de fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz… worden gerealiseerd met een niet

versterkte polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

6. Uitzettingsvoegen

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.

De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

7. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP 1103NL/8609 en ref. DP65NL/0304.

8. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

OPMERKINGEN

1.  De keuze van het dampscherm gebeurt in functie van de relatieve vochtigheid van lokalen onder het dak :

a) tot 60 %      : bitumenglasvlies of PE folie 0,4 mm (polyethyleen)

b) boven 60 % : een laag gewapend bitumen met een 0,1 mm dikke aluminiumfolie.

2.  De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.