1.              Ondergrond Beton

1.3.           Zonder isolatie

1.3.1.        Met ballast :

1.3.1.1.                          gerold, gewassend grind 16/32

Helling tot 5° (9,1 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking omvat de volgende lagen, aangebracht op de zuivere droge en gladde beton of hellingsbeton :

1.  een 0,4 mm dikke PE folie (polyethyleenfolie)

2. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties

3. belasting met 5 cm gerold en gewassen grind 16/32.

UITVOERING

1. Een PE folie 0,4 mm dikte wordt los gelegd op het beton of hellingsbeton met een overlap van

30 cm.

2. Een laag polyisobutyleenfolie van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding wordt over gans de oppervlakte los op de draagvloer geplaatst.

3. Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed

met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd

door de fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet versterkte

polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

4. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen (zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP 1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

5. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

6. Belasting

De dakbedekking wordt belast met een laag van 5 cm gewassen gerold grind 16/32 gelijkmatig verdeeld over gans de oppervlakte (zie opmerking nr 1).

OPMERKINGEN

1. Het grind moet van uitstekende kwaliteit zijn, anders moet een synthetisch vilt van

min. 300 g/m² als beschermingslaag over gans de oppervlakte van de waterdichte laag worden aangebracht, alvorens de grind aan te brengen.

2. De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.