3.              Draagstructuur : geprofileerde staalplaten

3.1.           Gekleefd

3.1.3.        Isolatie uit cellenglas

Helling tot 25° (46,6 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking is samengesteld uit de volgende lagen, aangebracht op de droge toppen van de geprofileerde staalplaten :

1. een laag bitumenvernis

2. thermische isolatie op basis van cellenglas

3. een bitumineus membraan (V 3)

4. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties.

UITVOERING

1. Een laag bitumenvernis wordt op de volmaakt zuivere en droge toppen van de geprofileerde staalplaten aangebracht.  Verbruik : 300 g/m².

2. De thermische isolatie, bestaande uit cellenglas van ..... cm dikte, wordt tot verzadiging toe gekleefd met bitumen 110/30 op de perfect droge bitumenvernis overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.  Verbruik : 4 kg/m².

3. Een bitumineus membraan van 3 mm dikte gewapend met een glasvlies of met een polyesterlaag, of een laag gewapend bitumen met een 0,1 mm dikke aluminiumfolie (zie opmerking nr 1) wordt als dampscherm streepsgewijs op de droge ondergrond gekleefd met een koude synthetische lijm, geleverd door de fabrikant, of met bitumen 110/30.  De banen overlappen zich over een breedte van 10 cm en de overlappingen moeten zat gekleefd worden.

4. Een laag polyisobutyleen van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding, wordt streepsgewijs partieel (± 50 % van de oppervlakte) op het bitumenglasvlies gekleefd door middel van een koude synthetische lijm geleverd door de fabrikant van de folie.

5. Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek

bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een

kontaktlijm, geleverd door de fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet

versterkte polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

6. Eventuele uitzettingsvoegen

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.

De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

7. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen (zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

8. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

OPMERKINGEN

1. De dakopbouw zoals hierboven beschreven is slechts geldig voor zover de relatieve vochtigheid in de lokale onder het dak kleiner is dan 60 %.
Indien de relatieve vochtigheid hoger is dan 60 % dan dient een dampscherm (bitumen met alufolie inlage) onder de thermische isolatie aangebracht te worden.

2.  De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.