1.              Support béton

1.1.           Avec isolation

1.1.1.       Avec lestage

1.1.1.1.    Isolation : Verre cellulaire

1.1.1.2.1. Lestage : gravier roulé lavé 16/32

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur le béton propre, lisse

et sec :

1. une couche de vernis bitumeux

2. isolant thermique à base de verre cellulaire

3. une sous-couche bitumineuse (V3)

4. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm, conforme aux spécifications techniques

5. lestage par 5 cm de gravier roulé lavé 16/32.

EXECUTION

1. Une couche de vernis bitumineux est appliquée sur le support en béton parfaitement lisse, propre et sec, à raison de 300 g/m².

2. L’isolation thermique constituée de verre cellulaire de ..... cm d’épaisseur est collée à saturation au  bitume chaud 110/30 sur le vernis bitumeux bien sec suivant les prescriptions du producteur.  Consommation : min. 4 kg/m².

3. Une membrane bitumineuse (V3) d’une épaisseur de 3 mm, armée d’un voile de verre est  soudée à la flamme, ou collée à saturation à l’aide de bitume chaud 110/30 sur toute la surface de l’isolant thermique.

4. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large, permettant une jonction homogène sont posées sans collage sur toute la surface du voile de verre bitumé.

5. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un feutre

synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le producteur de la

feuille.  Au pied des relevés, une zone non collée doit subsister sur une hauteur de min. 10 cm.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène non renforcée qui se soude au revêtement réalisé comme ci-dessus.

6. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips, voir description en annexe, réf. PR65FR/0304.

7. Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le fabricant de la membrane polyisobutylène.

8. Lestage

La toiture est lestée par une couche de 5 cm de gravier roulé lavé 16/32, uniformément répartie sur toute la surface.

REMARQUES

1. La composition de toiture ci-dessus n’est valable que pour autant que l’humidité relative des locaux sous la toiture ne dépasse pas 60 %.
Si l’humidité relative des locaux sous toiture est supérieure à 60 %, une barrière pare-vapeur doit être placée sous l’isolant thermique.

2. Si le gravier n’est pas de qualité irréprochable, une couche de protection constituée d’un feutre synthétique de min. 300 g/m² est posée sur toute la surface de l’étanchéité avant la pose du gravier.

3.  La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.