2.              Ondergrond zelfdragende, watervaste houten platen

2.1.           Mechanisch bevestigd

2.1.2.        Isolatie : PUR

Helling tot 20° (36 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking is samengesteld uit de volgende lagen, aangebracht op de zuivere en gladde houten ondergrond :

1. dampscherm PE 0,4 mm

2. thermische isolatie (zie opmerking nr 2)

3. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant

bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm

UITVOERING

- Een polyethyleenfolie van 0,4 mm dikte (zie bijgaande specificaties PE1115NL/9107) wordt als dampscherm los op de ondergrond geplaatst.  De 4 m brede banen overlappen elkaar

10 cm en over de naden wordt een speciale zelfklevende band aangebracht van 8 cm

breedte.  Deze zelfklevende band wordt eveneens aangewend ter realisatie van de

aansluitingen en voor de bevestiging van het dampscherm aan de omtrek van het dak.

- De thermische isolatie bestaande uit PUR (zie opmerking nr 2) wordt samen met het dampscherm mechanisch bevestigd volgens de voorschriften van de isolatiefabrikant.

De isolatieplaten worden zo geplaatst dat een effen en gesloten oppervlak wordt bekomen.

- De hechtingsbanden van 125 mm breedte worden mechanisch bevestigd in de draagvloer met behulp van aangepaste bevestigingsschroeven en rondel.  De hechtingsbanden moeten dwars over de houten platen of planken worden gelegd.  De afstand tussen de hechtingsbanden (max. 1,20 m) evenals het aantal bevestigingselementen voor de verschillende zones (hoek, rand, midden) wordt bepaald in functie van de ligging, de hoogte en de afmetingen van het dak.  Er wordt tevens rekening gehouden met de uittrekwaarde van de bevestigingselementen en het type draagvloer.

Aan de omtrek en rond iedere doorboring wordt eveneens een hechtingsband geplaatst.

De thermische isolatieplaten moeten bevestigd worden volgens de voorschriften van de

fabrikant.

4.  Een laag polyisobutyleenfoliën van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over gans de oppervlakte dwars op de hechtingsbanden geplaatst en goed aangedrukt met een langsteelrol.  De vezels aan de onderzijde van de dakbedekking haken zich onmiddellijk vast in de hechtingsbanden.

5. Opstanden en aansluitingen (zie schetsen)

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek

bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een

kontaktlijm, geleverd door de fabrikant van de folie en op de horizontale dakbedekking

aangesloten zodat de mechanische bevestigingen aan de omtrek volledig afgedekt zijn.

- De afwerking van de hoeken gebeurt met geprefabriceerde hulpstukken.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet

versterkte polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

6. Uitzettingsvoegen

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.

De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

7. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen (zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304.

8. Waterafvoer

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

OPMERKINGEN

- De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

- Bovenvermelde dakopbouw kan niet toegepast worden in geval de thermische isolatie uit Cellenglas bestaat.  Cellenglas moet volledig met warm bitumen gekleefd worden.