1.             Support béton

1.1.          Avec isolation

1.1.1.       Avec lestage

1.1.1.2.    Isolation : Verre cellulaire

1.1.1.2.2. Lestage : dalles sur plots

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur le béton propre, lisse

et sec :

1. une couche de vernis bitumeux

2. isolant thermique à base de verre cellulaire

3. une sous-couche bitumineuse (V3)

4. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm, conforme aux spécifications techniques

5. lestage par des dalles posées sur des plots en matière synthétique

EXECUTION

1. Une couche de vernis bitumeux est appliquée sur le support en béton parfaitement lisse, propre et sec, à raison de 300 g/m².

2. L’isolation thermique constituée de verre cellulaire de ..... cm d’épaisseur est collée à saturation  à l’aide de bitume chaud 110/30 sur le vernis bitumeux bien sec suivant les prescriptions du producteur.  Consommation : min. 4 kg/m².

3. Une membrane bitumineuse (V3) d’une épaisseur de 3 mm, armée d’un voile de verre est  soudée à la flamme, ou collée à saturation à l’aide de bitume chaud 110/30 appliqué à l’arrosoir, sur toute la surface de l’isolant thermique.

4. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large permettant une jonction homogène sont posées sans collage sur toute la surface du voile de verre bitumé.

5. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un feutre

synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le producteur de la

feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène non renforcée qui se soude au revêtement réalisé comme ci-dessus.

6. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips, voir description en annexe, réf. PR65FR/0304.

7. Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le fabricant de la membrane polyisobutylène.

8. Lestage

La toiture est lestée par des dalles posées sur des plots en matière synthétique.

Afin d’éviter le poinçonnement de l’étanchéité, un morceau de feuilles de polyisobutylène est placé sous chaque plot.

REMARQUES

1. La composition de toiture ci-dessus n’est valable que pour autant que l’humidité relative des locaux sous la toiture ne dépasse pas 60 %.
Si l’humidité relative des locaux sous toiture est supérieure à 60 %, une barrière pare-vapeur doit être placée sous l’isolant thermique.

2. Eventuellement on peut poser librement – en lieu et place d’un morceau de polyisobutylène sous chaque plot – une membrane de protection PIB (voir description SCHFDTFR/1007) sur toute la surface.

3.  La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.