3.              Support : profilés métalliques

3.1.           En adhérence

3.1.2.        Isolation à base de laine de roche

Pente jusqu’à 25° (46,6 %)

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur le support en constitué de profilés métalliques :

1. isolation thermique

2. membrane bitumineuse (V 3)

3. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublée en usine d’un feutre synthétique imputrescible et munie d’un bord autoadhérent, conforme aux spécifications FK1100FR/8609

ci-jointes et ayant obtenu l’Agrément technique de l’UBAtc.

EXECUTION

1. Isolation thermique constituée de laine de roche collée par bandes sur les profilés métalliques à l’aide d’une colle synthétique à froid fournie par le producteur.  La pose des plaques doit s’effectuer de telle sorte qu’une surface parfaitement plane et fermée soit obtenue.

2. Une membrane bitumineuse de 3 mm d’épaisseur armée d’un voile de verre ou d’un voile polyester,

est collée à saturation sur toute la surface de l’isolation thermique à l’aide de bitume chaud 110/30.

Les bandes se chevauchent sur une largeur de 10 cm et les recouvrements sont collés à saturation à

l’aide de bitume 110/30.

3. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible et munies d’un bord autoadhérent, conformes aux spécifications FK1100FR/8609 en annexe, sont collées (± 50 % de la surface) sur le vernis bitumineux,  à l’aide de colle synthétique à froid fournie par le producteur de la feuille.
Les feuilles se chevauchent sur une largeur de 5 cm ; la soudure des joints longitudinaux est réalisée à l’aide du bord d’étanchéité autoadhérent, tandis que celle des joints transversaux est réalisée à l’aide de bandes autoadhérentes en polyisobutylène.

4. Relevés et raccords (voir schémas)

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un feutre

synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le producteur de la feuille.

A la jonction entre les parties horizontales et verticales, une zone de non collage doit subsister sur

une largeur de min. 20 cm, à cheval sur la ligne d’angle.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène de 1,5 mm non renforcée qui se soude au revêtement réalisé comme ci-dessus, à

l’aide d’un solvant spécial selon le procédé « par gonflement ».

5. Joints de dilatation (voir schémas)

Au droit des joints de dilatation, une rehausse sera réalisée à l’aide de sections d’isolant thermique chanfreinées.  La feuille de polyisobutylène doublée de feutre synthétique passera au-dessus de cette

rehausse en prévoyant un peu de mou dans la feuille.  L’onde ainsi formée sera soutenue par un profil en mousse de polyéthylène de 4 cm de diamètre.

6. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips (voir descriptions en annexe, réf. PR1103FR/8609

réf. PR65FR/0304).

7. Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » Vario type 2 de FDT

(voir description en annexe, réf. VARIO2FR/8609).

REMARQUES

1. Le choix du bitume de collage se fait en fonction de la pente de la toiture :

| a) jusqu’à 5° (9,1 %) : | utiliser le bitume 110/30 |
| --- | --- |
| b) de 5 à 25° (46,6 %) : | utiliser le bitume 110/30 et éventuellement prévoir une fixation mécanique suivant nécessité. |

2. Si on désire améliorer l’aspect de la toiture, le revêtement peut être recouvert d’une peinture à base de polyisobutylène à appliquer à l’aide d’un rouleau en peau de mouton en deux couches croisées à raison de 0,120 kg/m² min.  par couche.  La première couche doit être parfaitement sèche avant d’appliquer la seconde.

3.  La présente description est valable pour les classes de climat I.

Pour les classes de climat II et III, on utilisera un pare-vapeur bitumineux autocollant (armé d’une

couche de polyester).

Pour les classes de climat IV (humidité relative supérieure à 60 %), on posera une couche de bitume

armé recouvert d’une feuille d’aluminium de 0,1 mm, après avoir appliqué un vernis bitumineux sur le

sommet de profilés métalliques.

4. La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.