Keuringsvoorschriften voor polyisobutyleenfoliën

Soepele thermoplastische folies (niet gevulkaniseerd), op basis van polyisobutyleen, met hoog moleculair gewicht en minerale vulstoffen ; vrij van weekmakers, in overeenstemming met DIN EN 13956 en in de fabriek aan de onderkant voorzien van een synthetisch en onrotbaar vilt.  De folies zijn vrij van poriën en scheuren en zijn in de langsrichting voorzien van een thermisch lasbare lasnaad van 5 cm die zorgt voor een homogene naadverbinding.

| Dikte van de polyisobutyleenfolie | : 1,5 mm |
| --- | --- |
| Dikte van de versterkte folie | : 2,5 mm |

| Eigenschappen | Norm | Waarde |
| --- | --- | --- |
| Brandgedrag | DIN CEN/TS 1187 | Broof (t1) (proef volgens ENV 1187 met verschillende dakopbouwen |
| Reactie bij brand | DIN EN 13501-1 | Classe E |
| Waterdampdiffusieweerstand µ | DIN EN 1931 | ≥ 160.000 |
| Waterdichtheid | DIN EN 1928 | ≥ 400 kPa |
| Rek bij breuk | DIN EN 12311-2 (A & B) | ≥ 400 N/50 mm |
| Rekvermogen | DIN EN 12311-2 (A & B) | ≥ 50 % |
| Afpelweerstand van de lasnaad | DIN EN 12316-2 | ≥ 150 N/50 mm |
| Schuifweerstand van de lasnaad | DIN EN 12317-2 | ≥ 200 N/50 mm (breuk buiten naad) |
| Perforatieweerstand | DIN EN 12691 (A) | ≥ 700 mm |
| Weerstand tegen statische belasting | DIN EN 12730 (B) | ≥ 20 kg |
| Hagelinslag weerstand harde ondergrond flexibele ondergrond | DIN EN 13583 | ≥ 25 m/s ≥ 35 m/s |
| Inscheurweerstand | DIN EN 12310-2 | ≥ 150 N |
| Worteldoorgroei | FLL / DIN EN 13948 | Wortelbestendig |
| Maatvastheid | DIN EN 1107-2 | ≤ 1 % |
| Koud plooien | DIN EN 495-5 | ≤ -40° C |
| Inwerking van bitumen | DIN EN 1548 | Geslaagd |
| Weerstand aan chemische stoffen | DIN EN 1847 (lijst bijlage C) | Geslaagd |

Standaard afmetingen van de rollen : 15 m x 1,50 m x 2,5 mm

15 m x 1,00 m x 2,5 mm

15 m x 0,50 m x 2,5 mm