1.              Ondergrond Beton

1.1.           Met isolatie

1.1.2.        Zonder ballast (gekleefd)

1.1.2.3.     Isolatie Rotswol

Helling tot 25° (46,6 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking omvat de volgende lagen, aangebracht op het beton of het hellingsbeton :

1. een laag bitumenvernis

2. dampscherm

3. thermische isolatie

4. een bitumineus membraan (V 3)

5. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm overeenkomstig de technische specificaties

UITVOERING

1. Een laag bitumenvernis wordt op de volmaakt effen, zuivere en droge ondergrond aangebracht.

Verbruik : 300 g/m².

2. Een bitumineus membraan van 3 mm dikte gewapend met een glasvlies of met een polyesterlaag, of een laag gewapend bitumen met een 0,1 mm dikke aluminiumfolie (zie opmerking nr 1) wordt als dampscherm streepsgewijs op de droge ondergrond gekleefd met een koude synthetische lijm  geleverd door de fabrikant, of met bitumen 110/30.  De banen overlappen zich over een breedte van 10 cm en de overlappingen moeten zat gekleefd worden.

3. De thermische isolatie, bestaande uit Rotswol wordt op de ganse oppervlakte van het dampscherm gekleefd met een koude synthetische lijm op basis van polyurethaan, geleverd door de fabrikant of door middel van bitumen 110/30.  Verbruik : 2 kg/m².

De platen moeten zo geplaatst worden dat een volkomen vlak en gesloten oppervlak ontstaat.

4. Een bitumineus membraan met een dikte van 3 mm en gewapend met een glasvlies (V3) wordt volvlakkig op de isolatie gevlamlast of gekleefd met warm bitumen 110/30.

5. De polyisobutyleenfoliën van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding, worden op het bitumenglasvlies gekleefd door middel van een koude synthetische lijm geleverd door de fabrikant van de folie.

6. Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed

met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd

door de fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet versterkte

polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

7. Uitzettingsvoegen

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.

De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

8. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609 en ref. DP65NL/0304).

9. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

OPMERKINGEN

1. De keuze van het dampscherm gebeurt in functie van de relatieve vochtigheid van de lokalen onder het dak :

| a) tot 60 % : | bitumenglasvlies of bitumenpolyester |
| --- | --- |
| b) boven 60 % : | een laag gewapend bitumen met een 0,1 mm dikke aluminiumfolie. |

2. De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.