1.              Ondergrond Beton

1.2.           Isolerende hellingschape

1.2.2.        Zonder ballast (gekleefd)

Helling tot 20°

SAMENSTELLING

Op de isolerende chape komt eerst een bitumenvernis en vervolgens wordt een bitumenglasvlies V3 aangebracht.

De dakbedekking wordt aangebracht op het bitumenglasvlies en omvat :

een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties

UITVOERING

1. Een laag bitumenvernis wordt op de chape aangebracht ; verbruik ± 300 g/m².

2. Een bitumineus membraan met een dikte van 3 mm en gewapend met een glasvlies (V3) wordt

met warm bitumen of door middel van een synthetische koudlijm slingersgewijs (± 50 % van de

oppervlakte) gekleefd.

3. De polyisobutyleenfoliën van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding, worden streepsgewijs op het droge bitumenglasvlies V3 partieel (± 50 % van de oppervlakte) gekleefd met een koude synthetische lijm geleverd door de fabrikant van de folie.

Verbruik : ± 300 g/m².

4. Opstanden en aansluitingen (zie schetsen)

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed

met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm,

geleverd door de fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet

versterkte polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

5.  Eventuele uitzettingsvoegen (zie schetsen)

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.

De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

6. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen (zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP 1103NL/8609

DP65NL/0304).

7. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

OPMERKING

De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.