2.              Ondergrond : zelfdragende, watervaste houten platen

2.3.           Zonder isolatie

2.3.2.        Mechanisch bevestigd : G r i p f i x

Helling tot 20° (36 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking is samengesteld uit de volgende laag, aangebracht op de zuivere en gladde ondergrond.

De dikte van de houten watervaste platen moet min. 22 mm bedragen.

een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties.

UITVOERING

- De hechtingsbanden van 125 mm breedte worden mechanisch bevestigd in de draagvloer met behulp van aangepaste bevestigingsschroeven en rondel.  De afstand tussen de hechtingsbanden (max. 1,20 m) evenals het aantal bevestigingselementen voor de verschillende zones (hoek, rand, midden) wordt bepaald in functie van de ligging, de hoogte en de afmetingen van het dak.  Er wordt tevens rekening gehouden met de uittrekwaarde van de bevestigingselementen en het type draagvloer.

Aan de omtrek en rond iedere doorboring wordt eveneens een hechtingsband geplaatst.

- Een laag polyisobutyleenfoliën van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding, wordt over gans de oppervlakte dwars op de hechtingsbanden geplaatst en goed aangedrukt met een langsteelrol.  De vezels aan de onderzijde van de dakbedekking haken zich onmiddellijk vast in de hechtingsbanden.

3.  Opstanden en aansluitingen

-Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed met

een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd door

de fabrikant van de folie.

-De afwerking van de hoeken gebeurt met geprefabriceerde hulpstukken.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet versterkte

polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

4.  Eventuele uitzettingsvoegen

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.  De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

5. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen

(zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

6. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

OPMERKINGEN

- Wil men het aspekt van het dak verfraaien dan kan de dakbedekking geschilderd worden 
met een verf op basis van polyisobutyleen die in twee gekruiste lagen aangebracht wordt met een lamsvelrol naar rato van min. 0,120 g/m² per laag.  De eerste laag moet goed droog zijn alvorens de tweede laag aan te brengen.

- De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van 
de fabrikant.